**稀土分析流程简介**

**稀土15项**

称取0.1g样品于25ml聚四氟乙烯坩埚中，加入氢氟酸、盐酸、硝酸、硫酸混合酸6～8ml，置于电热板180℃消解至冒白烟，升温到230℃消解至白烟冒尽。1+1硝酸 5ml提取，用水定容至100ml，ICP-MS测定。